| BETON CASA SI GRADINA Beton predozat universal Utilizare: Amestec predozat de ciment si agregate cu utilizari multiple, destinat proiectelor de amenajare in casa si gradina, clasa C16/20. Pot fi realizate lucrari diverse fara rol structural, cum ar fi: dale, alei, borduri, rigole, fundatii continue sau izolate pentru garduri, trepte, egalizari, diverse subturnari sau turnari in cofraje. |  |
| --- | --- |

Caracteristici:

- Gata de utilizare, este necesara doar amestecarea cu apa

- Rezistenta mare in timp scurt

- Preparare si prelucare ușoare

Date despre produs:

| Număr articol: | BETON CASA SI GRADINA |
| --- | --- |
| Baza materialului: | ciment, agregate minerale, aditivi |
| Ambalaj: | sac de hartie de 25 kg. rezistent la umiditate |
| Depozitare / Valabilitate: | 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, conform directive 1907/2006/EC și HG 932/2004, la 20OC și 65% umiditate relativă. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn. |

Date tehnice:

| Clasificare | C16/20 |
| --- | --- |
| Rezistență la compresiune: | minim 20 N/mm2 |
| Rezistență la încovoiere: | minim 5 N/mm2 |
| Granulație maximă: | 4 mm |
| Reacție la foc: | clasa A1 |
| Timp de punere in opera: | max 30 min |
| Temperatură aer/support la punere în operă: | minim +5OC maxim +30OC |
| Consum: | unui sac de 25 kg Beton Casa si Gradina ii corespund circa 13 litri beton |
| Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard. În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe. |

Stratul suport:

Stratul suport trebuie sa fie, dupa caz, nivelat, compactat corespunzator si umezit pentru a preveni pierderea rapida de apa dupa turnare.

Preparare beton:

Prepararea se face, in functie de dimensiunea lucrarii, in betoniera sau cu mixerul de mortare. Cantitatea de apa necesara pentru un sac de 25 kg este de 3,5 litri. Daca materialul este prea vartos pentru a fi omogenizat cu betoniera, suplimentati cantitatea mica de apa. Turnati imediat dupa prepararea betonului (timp de punere in opera maxim 30 de minute). Prin prepararea unui sac de 25 kg se obtin aproximativ 13 litri de beton.

Nota: evitati prepararea cu multa apa. O cantitate prea mare creeaza riscuri de fisurare la uscare si diminueaza rezistenta finala a betonului.

Punere în operă:

Trotuare:

- Verificati etanseitatea, stabilitatea si alinierea cofrajelor

- Creati rosturi de dilatatie la fiecare 1 metru

- Umeziti suprafetele inainte de turnare, cu evitarea baltirii apei

- Turnati intr-o singura etapa pana la umplerea completa a cofrajului, evitati intreruperile

- Cofrajul trebuie umplut complet si betonul compactat.

- Asigurati o grosime de turnare de minim 10 cm

- Protejati betonul de uscare prea rapida cu folii de plastic, prin stropire continua sau pulverizare cu produse speciale pentru protectie la deshidratare.

- Betonul poate fi pigmentat in timpul prepararii sau vopsit ulterior uscarii complete

Fundatii izolate la stalpi

- Diametrul gropii va fi de minim de 4 ori mai mare decat diametrul acestuia

- Adancimea gropii va fi 1/3 din inaltimea totala a stalpului

- Se pozitioneaza stalpul se verifica verticalitatea si alinierea cu ceilalti stalpi

- Se toarna betonul pana la partea superioara a gropii, se finiseaza dupa ce suprafata betonului devine mata

- Creati o mica panta dinspre axul stalpului in exterior pentru a lasa sa se scurga apa din precipitatii

Fundatii continue pentru garduri

- Fundati in teren compact pentru a evita tasari ulterioare turnarii

- Dimensionati corect sectiunea betonului

- Evitati segregarile, compactati prin vibrare sau prin usoare batai ale cofrajului

- Creati o mica panta la partea superioara

Finisarea betonui poate fi facuta utilizand metodele uzuale: netezire cu dreptare sau spatule, periere, elicopterizare.

Important:

- În decursul punerii in opera si ulterior pe timpul prizei betonului trebuie avute in vedere măsuri de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperiilor sau înghețului, pe o durata de cel putin 48 de ore dupa turnare.

- Betonul ajunge la rezistenta nominala dupa 28 de zile de la turnare

- Informatiile continute în prezenta fisa tehnica sunt rezultatul celor mai bune cunostinte acumulate în legatura cu punerea în opera a produsului. Totusi, ele nu pot acoperi si nu se pot substitui cunostintelor generale din domeniul constructiilor, nu pot influenta conditiile specifice de punere în opera si nu pot garanta calitatea executiei. De aceea, utilizatorii produsului trebuie se asigure ca acesta este corespunzator aplicatiei urmarite, ca au cunostintele necesare si indeminarea punerii in opera. Utilizatorii trebuie sa respecte legislatia si normele în vigoare din domeniul constructiilor, pe lânga prevederile prezentei fise tehnice.